|  | - MEMORIAL DESCRITIVO MURO DE GABIÃO |
| --- | --- |

- IDENTIFICAÇÃO

- Proponente	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

- Empreendimento	:	Implantação de muro em gabião (área total)

- Endereço	:	Córrego água limpa c/Pres. Artur Bernardes			Cidade: VÁRZEA GRANDE - MT

# 1 INFRA-ESTRUTURA

| FUNDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo de fundação | Fundação com pedra de mão espessura de 0,40 cm e laje em concreto armado Fck=20Mpa, tela de AÇO CA60 Q196 D=5 mm ( 10 x 10 )cm com espessura de 0,15cm sob o muro de gabião para completar o piso existente. |

# 2 MURO EM GABIÃO

| MURO EM GABIÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Tipo de estrutura e principais características | Gabião tipo caixa, malha hexagonal 8 x 10 cm (zn/al), fio de 2,7 mm, dimensões 2,0 x 1,0 x 1,0 m (c x l x a), manta geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster RT-10 tipo bidim ou equivalente e pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |

# 3 CALÇADA

| CALÇADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Calçada e suas característica | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm. |

# 4 PASSARELA METÁLICA PARA PEDESTRE

| PASSARELA METÁLICA PARA PEDESTRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Objetivo e dados gerais | O objetivo da passarela é facilitar a acessibilidade de pedestre de uma rua para a outra sobre o córrego água limpa. - A estrutura metálica é constituída de vigas longitudinais e transversais para apoio da chapa de piso (chapa xadrez), e guarda corpo tubular. Os materiais metálicos usados estão anexos a este memorial. Abaixo nominadas. |

| 4.2 | Materiais | Chapas e perfis laminados e dobrados: Aço estrutural (ASTM A-36 ou similar), com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 345 MPa e resistência à ruptura mínima (fu) de 450 MPa; |
| --- | --- | --- |

| 4.3 | Fabricação | As estruturas metálicas deverão ser fabricadas conforme normas técnica referente e de forma programada, obedecendo às prioridades do cronograma de montagem. |
| --- | --- | --- |

| 4.4 | Montagem | Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as superfícies acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores. |
| --- | --- | --- |