MEMORIAL DESCRITIVO DA EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA E CALÇADA, CONSIDERANDO TAMBÉM AS DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÕES - Serão feitas as respectivas demolições de concreto e alvenaria onde será construído o novo muro, já que houve queda no muro anterior conforme consta em planilha orçamentária e projeto de arquitetura.

FUNDAÇÃO DO MURO - Serão feitas as escavações manuais para a execução da fundação, e posteriormente a regularização e compactação do fundo de valas, a após a execução da concretagem das vigas de baldrame, será feito o reaterro.

A concretagem das vigas baldrame e das colunas será feita com concreto de 25 Mpa  com betoneira no local da obra, precedida de execução de armação CA 50 de 8mm e CA 60 de 5.0mm (para os estribos) conforme projeto em anexo, e da execução de formas de tábuas de madeira.

ESTRUTURA DO MURO - As formas a serem utilizadas para a estrutura do novo muro e no reforço do muro anterior serão de madeira comum e serão utilizadas nas vigas de amarração e nas colunas; a concretagem será feita com concreto de 25 Mpa  com betoneira no local da obra, precedida de execução de armação CA 50 de 8mm e CA 60 de 5.0mm (para os estribos) conforme projeto em anexo.

ALVENARIA - Será feita de tijolos furados de 9x9x19cm, 1/2 vez, assentes com argamassa mista de cimento e areia média no traço 1:4 .

REVESTIMENTOS - O chapisco sobre todo o muro será feito em argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O emboço paulista, também a ser executado em todo muro, será em argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Ambos revestimentos serão preparados com a utilização de betoneira instalada no local.

PINTURA - A pintura do muro será executada com tinta látex Pva, duas demãos.

CALÇADA - A execução da calçada será precedida da limpeza, capinação e retirada dos entulhos do local.

A calçada será executada após o apiloamento do solo no local da mesma e a colocação das juntas de dilatação de madeira a cada 2 m;

O lançamento do concreto para a calçada será no traço 1:2:3 (cimento/brita/areia média) ou no traço de 15 Mpa, e com espessura de 6 cm.